Eco-friendly Synthetic Refrigeration Oils

| Product | Kin. Viscosity cSt at 40 C | Pour Point C, Max. | Flash Point COC, C Min. | Description / Application |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servofriz ECO 10 Servofriz ECO 22 Servofriz ECO 32 Servofriz ECO 46 Servofriz ECO 68 Servofriz ECO 100 Servofriz ECO 150 | 9 - 11 20 - 24 29 - 35 42 - 50 62 - 74 90 - 110 135 - 165 | (-) 51 (-) 42 (-) 39 (-) 36 (-) 33 (-) 24 (-) 24 | 175 190 190 210 254 250 250 | Servofriz ECO oils are ester based environment friendly, fully synthetic refrigeration oils designed specifically for lubrication of refrigeration compressors and systems using ozone friendly HFC refrigerants. These are miscible with R 134a refrigerants. Provide improved lubricity and wear protection. Recommended for use in domestic refrigeration, air conditioning and industrial refrigeration systems using HFC’s as refrigerants. |
| Servofriz HFC 46 | 42 – 48 | (-) 39 | 220 | It is a Poly Glycol based R134a compatible synthetic refrigeration oil suitable for automotive air conditioners. |