### Oil Film Bearing Oils

| Product | Kin. Viscosity cSt at 40 C | VI Min. | Flash Point COC, C Min. | Description / Application |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servofilm 5 Servofilm 10 Servofilm 12 Servofilm 32 Servofilm 46 Servofilm 68 Servofilm 81 Servofilm 100 Servofilm 121 Servofilm 150 Servofilm 176 Servofilm 220 Servofilm 257 Servofilm 320 Servofilm 460 | 4 – 6 9 – 11 9 – 13 29 – 35 42 – 50 62 – 74 76 – 86 90 – 110 118 – 124 135 – 165 170 – 182 198 – 242 250 – 280 288 – 352 414 – 506 | - 95 95 95 95 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 125 150 160 194 194 204 204 216 220 230 230 230 232 232 240 | Servofilm oils have good oxidation and thermal stability and excellent ability to separate from water and meet IPSS 1-09-001-81. They are non-corrosive and are recommended for oil film bearings in steel mills and in circulation systems, where an non-additive type oil is required to obtain higher demulsibility and air release characteristics. |