Semi-Synthetic Refrigeration Compressor Oils

| Product | Kin. Viscosity cSt at 40 C | Pour Point C, Max. | Flash Point COC, C Min. | Description / Application |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servofriz S 22 Servofriz S 32 Servofriz S 46 Servofriz S 57 Servofriz S 68 Servofriz S 100 Servofriz S 150 | 20 – 24 29 – 35 42 – 50 54 – 60 62 – 74 90 – 110 135 - 165 | (-) 45 (-) 30 (-) 27 (-) 24 (-) 24 (-) 24 (-) 24 | 144 154 160 164 170 200 225 | Servofriz S oils are premium lubricants having low pour point and meet the lubrication requirement of reciprocating and rotary refrigeration compressors. Servofriz S oils are recommended for use with all fluorocarbon refrigerants and with hydrocarbons and ammonia in refrigeration and air conditioning applications where the evaporation temperatures are lower than the pour point of the oil. |